  

	Zpracoval
	 Adéla Holešínská

	Název
	 Brož  millefiori – 50/2014

	Rok 
	Červenec 2015

	Popis a stav předmětu před zásahem
	Šperk – brož - vykládaná sklem. Chybí zavírací špendlík. Jednotlivé mozaikové obrazce jsou odděleny filigránem – krouceným drátkem. 

6,7 g 34,8x23 mm

	Původ předmětu
	 Archeologický nález Vraclav Hradiště - RMVM

	Materiály
	Sklo, kov – slitina Cu

	Postup při čistění a konzervaci
	· Čištění mokrou cestou – destilovanou vodou a silonovým kartáčkem.

· Povrch kovu konzervován Paraloidem B 72 v xylenu – 7 % roztok



	Použité materiály
	Destilovaná voda, Paraloid B 72, xylen

	Doporučení k uložení předmětu
	RV: 50%

T: 15-18 °C

	Obrazová dokumentace
	PC


  

